| 概 述 | RHODORSIL ( PEX RTV 3450 A/B为双组分加成型室温硫化硅橡胶, 可由加热,加速,硫化, ( 最高固化温度为150oC ) |
| --- | --- |
| 优 点 | ( 易固化, 室温下便可固化, ( 优异的机械性能； ( 操作简单, 10:1 快速混合 ( 精确的复制再现性 |
| 用 途 | RHODORSIL ( PEX RTV 3450 A/B可用聚氨酯, 环氧树脂, 聚酯, 腊制品, 聚氨酯泡沫等材料。 |

性 能

硫化前                                                              RHODORSIL PEX RTV 3450  A             RHODORSIL PEX RTV 3450 B

外观                                                                        粘性液体                                                  低粘性液体

颜色                                                                           白色                                                          棕红色

密度(25(C)，                                                             1.08                                                            1.08

黏度(25(C)mPa.s，                                                  80,000                                                       1,000

(1) 采用BROOKFIELD – 黏度计  - 转子n0 2，转速5rp/min

硫   化

RHODORSIL PEX RTV 3450  A  ………………………………100份

RHODORSIL PEX RTV 3450 B  ....... …………………………  10份

混合物于25(C下

粘     度,        约……………………….  50,000mPa.s

可操作时间,  约   ………………………….   120分钟

脱膜时间,      约..……………………………  <48 小时

硫化产品的性能 (于23(C， 固化48小时后 )

硬度 肖氏 A 硬度, 约…………………………………50    (DIN 53505)

抗张强度 N/mm2,   约 .…...……………………………6    ( DIN 53504 – specimen S3A )

抗撕强度 N/mm,     约  ...………………………….…..18     ( DIN 53515 )

| 操 作 | 1. 两组分混合 RHODORSIL PEX RTV 3450 A/B 以一定重量比, 固定比例混合. 两组份可通过手工或使用低速的电子或气动泵混合, 尽量避免裹夹气泡及搅拌温度上升. 备注: 可使用专用双组份有机硅混合分散设备, 相关信息备咨询. 2. 制模 混合物应以真空30 – 50 mbar 脱气, 以除去裹夹的气泡, 如使用分散设备, 两组份混合前分别脱气. 混合物脱气时, 体积会膨胀 3 – 4 倍 然后破灭, 随后5 – 10 分钟, 恢复原状, 稍后几分钟完成脱气过程,关闭真空, RTV 可由重力倾倒或低压抽取制膜. 备注: 关闭真空一到两次可加速脱气过程, 推荐使用容器容积大于产品容积 4 – 5 倍. 3. 固化 RTV 加成反应体系, 低温下固化较慢, 固化随温度增加而加快. 备注: 某些物质可影响固化. ( 以硫 硫化的天然橡胶 ( 以锡盐等金属盐催化的硅橡胶 ( 以锡盐和添加剂稳定的PVC ( 胺催化的环氧树脂 ( 某些有机溶剂, 如酮, 醇, 醚,等. 4. 固化时间的调整 加入调整添加剂可以调整产品的固化时间, 操作时间的延长可以通过加入适量的RHODORSIL PA 40 如有疑问，建议使用少量硅胶在少量的区域内适用． |
| --- | --- |
| 包 装 | RHODORSIL( PEX RTV 3450 A 以200kg 桶 ( 金属 )计, RHODORSIL( PEX RTV 3450 B以20kg ( 塑料) 桶计. |
| 有效期 | 为保持本产品的所有性能, RHODORSIL( PEX RTV 3450 A/B应在自生产日期12个月以内使用， 原封容器内储存温度应于低于 30(C, 容器开封后应尽快 用完。 |
| 安 全 | 参RHODORSIL(PEX RTV 3450 A/B 安全说明书 |

# Text boxes

- 亚 太

Bluestar Silicones Hong Kong

Trading Co. Ltd.

29/F, 88 Hing Fat Street Causeway Bay, Hong Kong

Tel. (852) 3106 8200

Fax (852) 2979 0241

访问我们的网站  www.bluestarsilicones.com

# 重要声明：

本说明书所含信息是基于我们现有的知识及良好的信用给出的。它仅是指示性资料，并无约束性，特别是产品在使用过程中对第三方权利的损害及偏见。蓝星有机硅保证其所售产品与销售规格相符。只有必要的先期测试才能决定一个产品是否适用于特定用途，本信息不能替代先期测试来决定产品是否适用。用户有责任保证遵守当地立法，取得必要的使用证书及授权。用户被要求检查是否已获得本文件的最新版本，而蓝星有机硅随时准备为客户提供其它附加资料。

- 南 美

Bluestar Silicones Brazil Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco B - 2o.andar - Parte 1

CEP 05804-902- Sao Paulo/SP Brazil

Tel. (55) 11 3741 8860

Fax (55) 11 3741 7718

- 欧 洲

Bluestar Silicones France

21 Avenue Georges Pompidou

F69486 Lyon Cedex 03

FRANCE

Tel. (33) 4 72 13 19 00

Fax (33) 4 72 13 19 88

分销商：瑞徽电子（上海）有限公司

上海市徐汇区桂平路410号101室

联系人：李先生

电话: (86)15800989208

- 北 美

Bluestar Silicones USA

CN 3000,

8 Cedar Brook Drive,

Cranbury, NJ 08512-3000

Tel. (1) 609 860 3100

Fax (1) 609 860 8078